[image: image1.jpg]e

-_—

-

Lansen chem

EARILEF




[image: image1.jpg]

脱色絮凝剂
CAS 号：55295-98-2
产品说明：

本产品为季铵型阳离子高分子化合物，又名双氰胺甲醛缩聚树脂，具有脱色、絮凝、去除COD等功能。

应用范围：
1、独有的脱色能力，主要应用于染料厂高色度废水的脱色处理，适用的染料品种为活性、酸性和分散染料。
2、也可以用于纺织、印染、油墨等工业废水的处理。


质量指标：

	项目
	LSD-01
	LSD-03
	LSD-08

	外观
	无色或浅色粘稠液体
	淡黄色或黄色粘稠液体
	无色或浅色粘稠液体

	固含量 %
	≥50

	动力粘度（cps. 20℃）
	30-1000
	10-1000
	20-1000

	PH值（30%水溶液）
	2.0-5.0


注：如客户对质量有特殊要求，可按客户提供的指标进行生产。

使用方法及注意事项：
1)用10-40倍的水稀释本产品，然后直接加入水中，搅拌数分钟后进行沉降或气浮，即可得到脱色后的清液。
2)废水的pH值调整到7-10可提高处理效果。 
3)当废水的色度,COD较高时，可以和聚合氯化铝搭配使用，但不能混合使用。这样可以降低处理成本，先加还是后加聚合氯化铝，应根据试验和处理工艺而定。 

包装及贮存：
1）本产品为非易燃，易爆物品，宜在室温下贮存，勿在烈日下曝晒。 
2) 本产品用塑料桶包装，每桶25公斤，200公斤或250公斤，也有1250公斤IBC包装。 

3) 建议贮存温度5-30°C，有效期12个月。
公司名称：无锡市田鑫化工有限公司    地址：江苏省宜兴市官林镇化工集中区曙光路23号  
电话:86-510- 81708255, 81708337,  传真:86-510- 81708225  网址: www.lansenchem.com.cn 

